动力蓄电池拆解信息表

| 汽车企业名称 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| --- | --- |
| 注册地址 | 广西柳州市柳南区河西路18号 |
| 车辆类型 | 乘用车 |
| 车辆型号 | LZW5010XXYEVJEAK/LZW1010EVJEAK |
| 联系人 | 孙仕琦 | 职务 | 能源系统工程师 |
| 联系电话 | 13088015125 | E-mail | shiqi.sun@sgmw.com.cn |
| 动力蓄电池拆解信息 |
| 信息分类 | 信息要求 | 信息说明 |
| 动力蓄电池基本信息 | 动力蓄电池包规格/型号 | PH090100N |
|  | 动力蓄电池制造商 | 河南省鹏辉电源有限公司 |
|  | 产品类型 | 包 |
|  | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|  | 上市年份 | 2022年 |
|  | 尺寸大小（mm） | （908.5±5）×（860±3）×（186.5±2） |
|  | 额定容量 | 100Ah |
|  | 标称电压 | 90V |
|  | 额定质量 | 84kg |
|  | 正负极材料 | 正极：磷酸铁锂，负极：石墨 |
|  | 电解液类型 | 六氟磷酸锂加碳酸酯溶剂 |
|  | 蓄电池模块的数量 | 2 |
|  | 蓄电池单体的数量 | 28 |
|  | 串并联方式 | 1并28串 |
|  | 其他技术参数 | 1P28S |
| 动力蓄电池拆解总体要求 | 拆解条件 | 1.拆解企业需在工信部发布的《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单之列； 2.建议采用自动化拆解方式。如采用人工拆解方式，拆解作业人员必须具备电工证，使用专业绝缘工具，穿戴绝缘手套、防砸绝缘鞋、护目镜； 3.在拆解过程中，严禁佩戴金银首饰和手表等金属饰品； 4.对系统线缆进行拆卸作业前，需确保断开所有高压和低压开关； 5.操作高压时，必须一人操作，一人监护，避免两人同时操作时扳手或人身同时与车身连接引起的电池形成回路等带来的安全隐患及短路事故。 |
|  | 装备要求 | 灭火器，放电电子负载，绝缘表，螺丝刀，电动工具，套筒组合套装，剪钳，透明绝缘胶带，绝缘橡胶手套，安全头盔，劳保鞋，记录本 |
|  | 场地要求 | 1、拆解场地地面要硬化并防渗漏，场地面积不低于 100m²； 2、拆解产地应为通风、光线良好，安全防范设施齐全，并远离居民区； 3、应设置旧零件仓库。 |
|  | 其他 | 1、防止拆解过程中发生短路、打火、触电等危险情况； 2、防止拆解过程中发生划伤手指等人身伤害情况； 3、防止拆解过程中发生电解液漏液情况及电解液溅射眼睛、嘴巴，鼻子、皮肤等情况； 4、拆解现场禁止明火或者吸烟等违规现象； 5、拆解后的蓄电池单体、零部件、材料，应采用相应的容器分类存储、标志，并对其进行日常性检查。 |
| 拆解作业程序与说明 | 预处理 | 外部附属件拆除 | 箱盖固定螺丝M5，绝缘地线；动力线束，通讯线束； |
|  |  | 绝缘操作 | 1、闭合主正，主负继电器，关闭BMS绝缘监测功能； 2、绝缘表正极表笔接触电池包正极端口，绝缘表负极表笔对地，按下test键，数据显示3MΩ或以上为正常值； 3、绝缘表正极表笔接触电池包负极端口，绝缘表负极表笔对地，按下test键，数据显示3MΩ或以上为正常值； 4、注意事项：测量绝缘过程中，切记不要触摸箱体，避免发生触电危险。 |
|  |  | 放电操作 | 利用上位机检查系统是否存在告警，单体max/min，温度max/min，如果电压高于2.7V，即需要电子负载设备对其进行放电，确保各个单体低于2.5V，处于放空电状态； 也可用万用表测量各模组电压； |
|  |  | 清洁操作 | 利用干净无尘布将外箱灰尘或者污渍擦拭干净。 |
|  |  | 信息记录说明 | 收集保存蓄电池制造商、蓄电池编码、产品类型、电池类型、生产年份、尺寸大小、额定容量、标称电压、下线检测记录、对废旧电池进行拍照，包括正面图和侧面图 |
|  |  | 其他 | ◆万用表正负极表笔对准电池包正负极端口，测量电池电压； ◆电压低于70V为合格值，电压过高的情况下，运用电子负载对电池系统进行放电； ◆连通电池包与电子负载正负极，注意不能接反； ◆利用BMS上位机接通系统正负极继电器； ◆按下负载ON键，进行放电，上位机SOC显示3%为合格。 |
|  | 电池包拆解 | 电池包示意图 |  |
|  |  | 外壳 | 拆解步骤 | 拆解电池包箱盖固定螺丝 |
|  |  |  | 拆解对应方法 | 松开紧固件拆解 |
|  |  |  | 拆解工具 | 螺丝刀，套筒套装，电动工具 |
|  |  |  | 注意事项等 | 1、戴上绝缘橡胶手套，利用套筒和电动工具，将螺丝取出； 2、垂直取出螺丝，避免螺丝断裂，倾斜，滑牙； 3、注意箱体放置在干燥区域，注意轻拿轻放，勿摔； 4、注意防止飞溅物进入口、鼻、耳、眼。 |
|  |  | 输出端接触器 | 拆解步骤 | 1、拆除电池模组正负极连接排，用透明绝缘胶带包好； 2、拆除箱体内部输出端接触器输出点的固定螺丝； 3、拆除箱体外部输出端接触器的固定螺丝； 4、将元器件，螺丝，连接排分类放置在相应容器内。 |
|  |  |  | 拆解对应方法 | 松开紧固件拆解 |
|  |  |  | 拆解工具 | 螺丝刀，套筒套装，电动工具 |
|  |  |  | 注意事项等 | 1、戴上绝缘橡胶手套，取掉电池正负极连接排，注意避免手指划伤； 2、在拆除过程中特别注意不能短路打火，注意安全； 3、取掉电池模组正负极上面的保护盖，注意避免划伤手指。 |
|  |  | 保险丝 | 拆解步骤 | 1、拆除固定保险丝输入和输出点螺丝； 2、用绝缘密封胶袋的密封好； 3、将螺丝，保险丝分类放置在相应容器内。 |
|  |  |  | 拆解对应方法 | 松开紧固件拆解 |
|  |  |  | 拆解工具 | 螺丝刀，电动工具 |
|  |  |  | 注意事项等 | 1、装备绝缘橡胶手套； 2、套筒或者螺丝刀必须经过透明绝缘胶带缠绕，以达到防止打火的目的； 3、在拆除过程中特别注意不能短路打火，注意安全。 |
|  |  | 线束 | 拆解步骤 | 1、去除固定线束的扎带； 2、将采集线束，通讯线束和检测高压线束的接插件的插头从BMS主控上拔出； 3、将模组正负极保护盖去除，将模组上线束线束插头拔出； 4、按前后顺序拆开加热膜线束插头，注意避免手指划伤，将采集线束和加热线束整齐放置在纸箱里； 5、将线束、保护盖放置在相应容器内。 |
|  |  |  | 拆解对应方法 | 松开紧固件拆解 |
|  |  |  | 拆解工具 | 剪钳 |
|  |  |  | 注意事项等 | 1、装备绝缘橡胶手套； 2、在拆除过程中特别注意不能短路打火和划伤手指等安全事故。 |
|  |  | 电池管理系统 | 拆解步骤 | 1、去除固定线束的扎带； 2、将采集线束，通讯线束，检测高压线束接插件拔出； 3、将固定BMS的焊接支架的螺栓拆除； 4、将固定BMS在固定支架上的螺丝拆除； 5、将线束、BMS、螺栓、支架放置在相应容器内。 |
|  |  |  | 拆解对应方法 | 松开紧固件拆解 |
|  |  |  | 拆解工具 | 剪钳，电动工具，螺丝刀，套筒套装 |
|  |  |  | 注意事项等 | 1、在拆除过程中特别注意不能短路打火，注意安全； 2、注意避免划伤手指。 |
|  |  | 高压安全盒 | 拆解步骤 | 1、去除固定线束的扎带； 2、将主正负极线束从电池总正负上拆除，用绝缘胶带包好金属部分； 3、将加热线束总正总负从加热膜线束上拆除，用绝缘胶带包好金属部分； 4、将慢充线束总正负从主正主负继电器输入端拆除，用绝缘胶带包好金属部分； 5、拆除电池系统内部整个高压安全盒高压部分； 6、将线束，螺丝，高压安全盒放置在相应容器内。 |
|  |  |  | 拆解对应方法 | 先拆解主正主负线路再拆解加热慢充线路，最后拆除电池系统内部整个高压安全盒高压部分； |
|  |  |  | 拆解工具 | 剪钳，螺丝刀，电动工具 |
|  |  |  | 注意事项等 | 装备绝缘手套，防止触电； 注意不能打火。 |
|  | 电池模块拆解 | 蓄电池模块的结构示意图 |  |
|  |  | 外壳 | 拆解步骤 | 1、拆卸模组与下箱体之间的固定螺栓，并取出螺栓； 2、拆卸保护盖固定扣，并拆除模组保护顶盖； 3、将模组焊接连接排用透明绝缘胶带包裹完整，确认安全； 4、确认没有短路打火等风险条件下，将模组抬出并放置在相应容器内； 5、同时将螺丝、连接排、固定片放置在相应容器内。 |
|  |  |  | 对应方法 | 松开紧固件拆解 |
|  |  |  | 工具 | 套筒套装 |
|  |  |  | 注意事项等 | 1、按前后顺序拆开加热膜线束插头，注意避免手指划伤； 2、佩戴绝缘橡胶手套，在拆除过程中特别注意不能短路打火，注意安全； 3、注意模组放置在干燥区域，注意轻拿轻放，勿摔。 |
|  |  | 线路板 | 拆解步骤 | 1、用透明绝缘胶带做好短路打火等防护措施； 2、利用绝缘螺丝刀将线束去除； 3、将线束放置在相应容器内。 |
|  |  |  | 对应方法 | 松开紧固件拆解 |
|  |  |  | 工具 | 螺丝刀 |
|  |  |  | 注意事项等 | 1、佩戴绝缘橡胶手套，在拆除过程中特别注意不能短路打火，注意安全； 2、注意模组放置在干燥区域，注意轻拿轻放，勿摔。 |
|  |  | 连接片 | 拆解步骤 | 1、利用螺丝刀拆除模组正负极连接排； 2、利用螺丝刀拆除六条模组中间部分连接排； 3、将过流连接排，螺丝放置在相应容器内。 |
|  |  |  | 对应方法 | 松开紧固件拆解 |
|  |  |  | 装置 | \ |
|  |  |  | 工具 | 螺丝刀，电动工具 |
|  |  |  | 注意事项等 | 1、佩戴绝缘橡胶手套，在拆除过程中特别注意不能短路打火，注意安全； 2、注意模组放置在干燥区域，注意轻拿轻放，勿摔。 |
|  | 电池单体 | 取出操作 | 1、按前后顺序拆开正负焊接片，注意避免手指划伤； 2、避免发生正负极短路、打火等危险情况； 3、一旦发生电芯漏液情况，避免电解液溅射，对眼睛、皮肤造成伤害；然后将模组放置干燥区域，注意轻拿轻放，勿摔 ，对其做好防护措施。 |
|  |  | 所需工具 | 剪钳，螺丝刀，电动工具，套筒套装 |